# Šachta vrtů studní

Zhlaví vrtané studny popsané v této dokumentaci jsou samonosné podzemní objekty sloužící k vodotěsnému a hygienickému zakončení Vaší vrtané studny. Slouží k uložení potřebné technologie., kontrole a napojení rozvodů, armatur, vodoměr a závlahový systém. Vstup zhlaví je standardně osazen pochozím plastovým poklopem a hliníkovým žebříkem. Šachty, včetně ztužujících žeber, jsou vyrobeny z polypropylenových desek technologií svařováním.

Šachta je standardně osazena hliníkovým žebříkem ukotveným do stěny. Šachta je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905.

Dodávku zhlaví tvoří: • plastová nádrž včetně komínku, • poklop, • hliníkový žebřík, • prostup s gumovým těsněním (DN 125, DN 160, DN 200), • prostup vnějšího ∅ 32 mm (DN 25) pro napojení vodovodního potrubí.

S – šachta je určená k instalaci pod úroveň terénu bez dalšího statického zajištění šachty (samonosné provedení), pouze jako pochůzná.

N – šachta je určená k instalaci pod úroveň terénu s následným statickým zajištěním šachty proti předpokládanému zatížení (nesamonosné provedení).

D - jedná se o dvouplášťový skelet nádrže vyrobené z polypropylénu, plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže a dokonalou vodotěsnost nádrže

Osazení do terénu

Vykopání stavební jámy (rozměry jsou dány velikostí šachty zvětšené o manipulační prostor).

Na dně výkopu se  provede vodorovná základová desku z betonu tloušťky min. 100 mm .  Rozměry základové desky jsou dány rozměry šachty zvětšené na každé straně o 100 mm. Nasaďte šachtu zhlaví na vyústění vrtu, tak aby dno zhlaví sedělo na základové desce, proveďte připojení vodovodního potrubí a další do zhlaví

Šachta se obsypává přesátou zeminou (samonosné provedení) nebo plášť obetonujte.

Při nebezpečí spodní vody je nutno osadit vodoměrnou šachtu s dvouplášťovým skeletem.

| Šachta vrtu studní samonosná |
| --- |
| Typ | Průměr nádrže vnější | Výška (m) | +Revizní otvor prů /výška(m) | Hmotnost (kg) |  |
| ŠVS 1. | 1,0 | 1,0 | 0,6 x 0,5 | 43 |  |
| ŠVS 2. | 1,0 | 1,3 | 0,6 x 0,2 | 45 |  |
| ŠVS 3. | 1,2 | 1,3 | 0,6 x 0,2 | 60 |  |
| ŠVS 4. | 1,25 | 1,3 | 0,6 x 0,2 | 60 |  |
| ŠVS 5. | 1,5 | 1,3 | 0,6 x 0,2 | 80 |  |
| ŠVS 6 | 1,0 | 1,5 | / | 50 |  |
| ŠVS 7 | 0,8 | 1,5 | / | 40 |  |

ŠVS 6,7                                                                                             ŠVS 1-5